Kabelschachtabdeckungen

tagwasserdicht

Einstieg 70/70 cm

.... Stück

Kabelschachtabdeckung Kl. ..... nach EN 124, in Verbundbauweise, tagwasserdicht,

für lichte Einstiegsöffnung 70/70 cm, Beton C 35/45 nach EN 206-1, XF4, liefern und

in Zementmörtel nach DIN 1045-2, Abschn. 5.3.8 versetzen und einbauen

Hersteller: bbL GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Kabelschachtabdeckung Kl. ..... bestehend aus:

- Deckelrahmen mit Dichtung aus Stahl grundiert mit Schutzlackierung / Stahl verzinkt

mit Vorrichtung zur Höhenverstellung

Gewicht ........ kg

1 Stück

- Deckel aus Stahl grundiert mit Schutzlackierung / Stahl verzinkt, mit Stahlbetonfüllung,

Beton C 35/45 nach EN 206-1, XF4, mit rutschhemmender Oberfläche, mit dämpfender

Einlage, 4-fach verschraubt

Gewicht ........ kg

1 Stück

Ergänzungsteile (nach Bedarf in Text einfügen):

- Stellschraubensatz für Oberflächenanpassung

Gewicht 0,5 kg

- Deckelverschraubungssatz

(1 Satz = 4 Schrauben)

Gewicht 0,25 kg

Auswahl für Belastungsklassen, Maße und Gewichte:

Deckelrahmen			Deckel

Kl. B125   Kl. D400		   Kl. B125    Kl. D400

Gewicht (kg)			    16,0          69,0		         -                 -

mit Entlüftung

Gewicht (kg)							       136,0        192,0

ohne Entlüftung

Bauhöhe (cm)			    7,5           13,0