Rammpfahlfundamentkopf

.... Stück

Rammpfahlfundamentkopf aus Stahlbetonfertigteilen, nach BZA-Zeichnung S 8240.16.2,

Beton C 30/37 nach EN 206-1, XC4, XF1, mit 4 einbetonierten Gewindestangen M24

Stahl verzinkt, Innendurchmesser 36 cm, nach oben konisch auslaufend

liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Höhe		        .......... cm

Länge		              60 cm

Breite		              60 cm

Gewicht	        .......... kg

Rammpfahlfundamentköpfe sind in zwei Größen lieferbar.

Rammpfahlfundamentkopf klein		Höhe 65 cm, Gewicht 450 kg

Rammpfahlfundamentkopf groß		Höhe 110 cm, Gewicht 750 kg

Rammpfahlfundamente werden eingesetzt, um kurze Bauzeiten realisieren zu können. Sie sind geeignet für Masten mit oder ohne Ausleger und für Signale mit einer oberen Lichtpunkthöhe von bis zu 7 m. Verwendbar für Boden mit mindestens mitteldichter Lagerung bzw. steifer bis halbfester Konsistenz.

Der Raum zwischen Rohr und Stahlbetonteil wird nach dem Ausrichten mit Vergussmörtel vergossen.