Bahnsteigkante 55 über SO, Typ AVG

.... Stück

Bahnsteigkante 55 über SO, BSK 51, gem. Anwenderfreigabe AF (TYP) 3-2018-0003 I.SBB,

aus Stahlbetonfertigteilen, bewehrt, Beton C 35/45 nach EN 206-1, XC4, XF4,

Farbe betongrau, Oberfläche rutschsicher genoppt, liefern und gem. Einbauanweisung

BSK 52 einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Länge		99,5 cm

Breite		   60 cm

Höhe		   80 cm

Gewicht 485 kg

Die Bahnsteigkante ist auch in Farbton schiefergrau lieferbar.

Ergänzungsteile (nach Bedarf in Text einfügen):

- Eckstein für Bahnsteigkante 55 über SO

Gewicht 400 kg

- Fertigteilfundament für Bahnsteigkante 55 über SO,

bewehrt, Beton C 35/45 nach EN 206-1, Außenmaße

L/B/H 199/75/55 cm, mit Hebeösen

Gewicht 2.020 kg