Betonfuß „große Bauform“ monolithisch

.... Stück

Fundament „große Bauform“ aus Stahlbetonfertigteilen, für Schrankenanlagen

ohne Gitterbehang bis 6 m, Serienfreigabe TM 4-2014-10724 I.NVT 3-Ril 819, wasserundurchlässiger Beton C 35/45 nach EN 206-1, XC4, XD3, XF2, XA1, WA, mit

vier schräg einführenden Kabelöffnungen ø 120 mm, mit Zentralbohrung ø 150 mm,

mit einbetonierter Kopfplatte Stahl verzinkt und vier Ankerschraubensätzen M24 zur

Befestigung von Aufbauten, vier Stellschrauben zur Höhenverstellung, mit vier Muttern

M24 und vier U-Scheiben, Außenmaße L/B/H 54/54/130 cm, mit einbetonierten

Transportankern liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

.... Stück

Fundament „große Bauform“ aus Stahlbetonfertigteilen, für Schrankenanlagen

mit Gitterbehang bis 10 m, Serienfreigabe TM 4-2014-10724 I.NVT 3-Ril 819, wasserundurchlässiger Beton C 35/45 nach EN 206-1, XC4, XD3, XF2, XA1, WA, mit

vier schräg einführenden Kabelöffnungen ø 120 mm, mit Zentralbohrung ø 150 mm,

mit einbetonierter Kopfplatte Stahl verzinkt und vier Ankerschraubensätzen M24 zur

Befestigung von Aufbauten, vier Stellschrauben zur Höhenverstellung, mit vier Muttern

M24 und vier U-Scheiben, Außenmaße L/B/H 85/85/150 cm, mit einbetonierten

Transportankern liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Betonfüße große Bauform werden als Fundamente für Lichtsignalanlagen, Schilder, Hinweistafeln, Streckensignale und viele andere Anwendungszwecke verwendet.

Für besondere Typen von Mastaufbauten sind ggf. abweichende Größen erhältlich.