Spannbetonpfosten

.... Stück

Spannbetonpfosten aus Stahlbetonfertigteilen, Beton C 45/55 nach EN 206-1, XC4, XF1,

vorgespannt, gem. BZA-Zeichnung S 550.2.7 liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Länge		............... cm

Querschnitt	   80 x 80 mm

Gewicht	............... kg

Größentabelle(nach Bedarf in Text einfügen):

Länge			Gewicht

in cm			in kg

165			25

220			33

280			40

330			49

400			60

450			80

500			87

550			96

Spannbetonpfosten haben bis zu einer Baulänge von 400 cm einen quadratischen Querschnitt von 80x80 mm. Bei größeren Baulängen ist der Querschnitt im unteren Bereich auf 80x100 mm aufgeweitet. Die Längskanten sind sauber abgefast, der Kopf als Zeltdach ausgebildet.

Spannbetonpfosten werden zur Befestigung von Schildern und Signaltafeln aller Art, sowie zur Einfriedung verwendet.